# Пара-третичный бутилфенол (ПТБФ)

СТО 91051486-018-2013

Область применения: в качестве сырья для синтеза фенольных смол, используемых в производстве лаков, красок и пластификаторов.

Техническая характеристика:

| Наименование показателей | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |
| 1 Внешний вид | Чешуйки, гранулы, кристаллы белого цвета. Плав - прозрачная бесцветная жидкость. Допускается розово-кремовый оттенок. |  |  |
| 2 Температура кристаллизации, °С, не ниже | 98 | 97 | 95 |
| 3 Цветность раствора в этиловом спирте, единицы Хазена по платиново-кобальтовой шкале, не более | 15 | 50 | не опред. |
| 4 Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 97,0 | 96,0 |
| 5 Массовая доля о-ТБФ, %, не более | 0,2 | Не нормируется |  |
| 6 Массовая доля 2,4-ди ТБФ, %, не более | 0,1 | Не нормируется |  |
| 7 Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,3 | 0,5 |

Хранение: ПТБФ в виде плава должен храниться в специальных контейнерах под азотной подушкой. Температура обогревающего агента не выше 160 °С. ПТБФ, упакованный в пакеты из термоусадочной пленки, и плав, упакованный в специальные контейнеры, хранят вдали от источников открытого огня под навесом или на открытой площадке.

Транспортирование: упакованный в пакеты ПТБФ транспортируют железнодорожным, автодорожным, морским транспортом в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Перевозку груза автомобильным транспортом осуществляют мелкими отправками. Перевозку груза морским транспортом осуществляют в специальных контейнерах. ПТБФ в виде плава может отгружаться и транспортироваться в специальных танк-контейнерах, снабженных оборудованием для разогрева.

Гарантийный срок хранения: чешуированного пара-третичного бутилфенола – 6 месяцев со дня изготовления, в виде плава для марок А, Б – 1 месяц, для марки В – 6 месяцев при соблюдении правил хранения.